12,5x12,5 Duschtasse sandgr.mittel R10/B Quantum - Duschtassensystem

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249462324

HAN:

555039-27180H

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B, R 10

Farbton

grau

Produkt

Läufer

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

119,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

119,00

Klassifizierung Keramik

unglasiert, DIN EN 14411 Alb

Serie

Chroma