12,5x12,5x0,8 Treppe azur hell C Markierung 553002 - azur hell

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249302521

HAN:

553002-34149H

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

C

Farbton

blau

Oberfläche

profiliert

Produkt

Rillenplatte

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

119,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

119,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Aib