12,5x12,5x1,5 Treppe azur aktiv C Markierung 553001 - azur aktiv

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4012767948880

HAN:

553001-59629

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

C

Farbton

blau

Oberfläche

gerillt, profiliert

Produkt

Rillenplatte

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

119,00

Dicke (mm)

15,00

Länge (mm)

119,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 AIb

Fugenbreite (mm)

6,00

Serie

Beckenkopfsystem Finnland