
12,5x25x0,6 Basis 4 grau transparent ma.

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften



GTIN:

4012767176771

HAN:

509-18120

Farbton

beige, grau

Oberfläche

eben, matt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

119,00

Dicke (mm)

6,00

Länge (mm)

244,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Alb

Fugenbreite (mm)

6,00

Serie

Basis 4