12,5x25x0,8 Basis 4 weiß matt Weiß matt

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften



GTIN:

4012767282052

HAN:

701-38110

Farbton

weiß

Oberfläche

eben, matt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

119,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

244,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Alb

Fugenbreite (mm)

6,00

Serie

Basis 4