12,5x25x0,8 Nummernplatte 701/5716 Schrift: 5716 - neutral 1 - tiefschwarz

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249173800

HAN:

900644-38119

Farbton

schwarz

Oberfläche

eben

Produkt

Schilder für variable Beschriftungen

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

119,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

244,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 AIb

Fugenbreite (mm)

6,00