12,5xr3,0x0,8 Radiale azur hell B

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249034446

HAN:

553002-37121

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B

Farbton

blau

Produkt

Radial-Leisten

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

30,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

119,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Alb