
15x15x0,55 Basis 1 weiß glzd. gehämmert

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften



GTIN:

4012767014608

HAN:

113063

Farbton

weiß

Oberfläche

glänzend, Hammerschlag

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steingut

Breite (mm)

147,00

Dicke (mm)

5,50

Länge (mm)

147,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIII

Fugenbreite (mm)

3,00

Serie

Basis 1