
15x15x0,65 Basis 2 weiß matt

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften



GTIN:

4012767743720

HAN:

620805-504-16

Farbton

weiß

Oberfläche

eben, matt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

147,00

Dicke (mm)

6,00

Länge (mm)

147,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIb

Fugenbreite (mm)

3,00

Serie

Basis 2