20x20x1,05 Emot. GRIP hellbeige R11/B Oberfläche Softcorn 2

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4012767808252

HAN:

434221

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B, R 11

Farbton

beige

Oberfläche

matt, strukturiert

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

197,00

Dicke (mm)

10,50

Länge (mm)

197,00

Klassifizierung Keramik

unglasiert, DIN EN 14411 BIa

Fugenbreite (mm)

3,00

Serie

Emotion