2,5x2,5x0,65 Marble and More dark Mosaikbogen 30x30, ILLUSION DARK

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249332924

HAN:

431122H

Oberfläche

eben

Produkt

Mosaikfliesen

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

23,00

Dicke (mm)

6,50

Länge (mm)

23,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

II

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Blb

Farbton

illusion dark

Serie

marble & more