25x33x0,8 Basis 1 weiß glänzend gewellt

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4012767935446

HAN:

239998-01

Farbton

weiß

Oberfläche

eben, glänzend

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steingut

Breite (mm)

249,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

330,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIII

Fugenbreite (mm)

3,00

Serie

Basis 1