30x120x0,9 Skill Treppe dark anthracite R10/A+B

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249413449

HAN:

431374H

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

A, R 10

Farbton

anthrazit

Oberfläche

strukturiert

Produkt

Treppenfliese

Breite (mm)

297,00

Dicke (mm)

9,00

Länge (mm)

1.197,00

Klassifizierung Keramik

unglasiert, DIN EN 14411 Bla

Serie

Skill