50x100x0,8 Plural türkis dunkel

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249145913

HAN:

552012-352050HK-7

Farbton

türkis

Oberfläche

eben, seidenmatt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

497,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

997,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

II

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Alb

Fugenbreite (mm)

3,00

Serie

Plural