50x25x1,4 Ascona Flachr. m. Abl. sand R11/B Flachrinne mit Ablauf

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249395219

HAN:

431562H

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B, R 11

Farbton

beige

Produkt

Rinnensteine

Werkstoff

Feinsteinzeug

Breite (mm)

244,00

Dicke (mm)

14,00

Länge (mm)

494,00

Klassifizierung Keramik

unglasiert, DIN EN 14411 AIIa

Serie

Ascona