5x5x0,65 Basis 2 weiß matt Mosaikbogen 30x30

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249412503

HAN:

431006

Belastbarkeit

trittsicher

Farbton

weiß

Oberfläche

eben

Produkt

Mosaikfliesen

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

47,00

Dicke (mm)

6,50

Länge (mm)

47,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Blb

Serie

Basis 2