6,2x12,5x0,8 Riemchen neutral 10 aktivweiß

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4012767504079

HAN:

701I-34070H

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B

Farbton

weiß

Oberfläche

eben, matt

Produkt

Riemchen

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

56,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

119,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 AIb

Fugenbreite (mm)

6,00