Agrob Buchtal Amano Mosaikfliesen

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

Farbton

anthrazit, beige, blau, grau

Oberfläche

Relief

Produkt

Mosaikfliesen

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

23,00

Dicke (mm)

6,50

Länge (mm)

23,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

II, III

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Blb

Serie

Amano