
Agrob Buchtal Area Pro Wandfliesen

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften



Farbton

beige, grau, weiß

Oberfläche

eben

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steingut

Breite (mm)

297,00

Dicke (mm)

6,00

Länge (mm)

597,00 - 897,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIII

Serie

Area Pro