
Agrob Buchtal Chroma Bodenfliesen

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften



Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

A, B, C, R 10, R 11

Farbton

anthrazit, blau, gelb, grau, grün, ocker, orange, rot, schwarz, türkis, violett, weiß

Oberfläche

eben, glänzend, matt, profiliert, Relief, seidenmatt

Produkt

Fliese, Läufer, Riemchen, Schenkelplatten

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

56,00 - 244,00

Dicke (mm)

6,00 - 56,00

Länge (mm)

119,00 - 494,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

I, II, III, IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 AIb, glasiert, DIN EN 14411 Aib, glasiert, DIN EN 14411 Alb, unglasiert, DIN EN 14411 AIb, unglasiert, DIN EN 14411 Aib, unglasiert, DIN EN 14411 Alb

Fugenbreite (mm)

6,00

Serie

Chroma