Agrob Buchtal KerAion Ela 10.6 Bodenfliesen

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

GTIN:

4057249239803

HAN:

2401RH-K100-21

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Farbton

grau

Oberfläche

eben, matt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

592,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

592,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Alb

Fugenbreite (mm)

8,00

Serie

KerAion Ela 10.6