Agrob Buchtal KerAion OP-Spezialglasuren Bodenfliesen

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften



Farbton

beige, blau, grau, grün, hellgrau, weiß

Oberfläche

eben

Produkt

Fliese

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

597,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

597,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

III, IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Alb

Fugenbreite (mm)

3,00

Serie

KerAion OP-Spezialglasuren