Agrob Buchtal Plural Formteile

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften



Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B, R 10

Farbton

beige, blau, braun, gelb, grau, grün, ocker, orange, rot, schwarz, türkis, weiß

Oberfläche

eben

Produkt

Außenecke, Ecke, Innenecke, Kehlsockel

Werkstoff

Feinsteinzeug, Steinzeug

Breite (mm)

35,00 - 97,00

Dicke (mm)

6,50

Länge (mm)

97,00 - 102,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

I, II, III, IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Blb, unglasiert, DIN EN 14411 Bla

Serie

Plural