Agrob Buchtal Radialleistensystem Formteile

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften



Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

A, B, C, R 10

Farbton

blau, grau, schwarz, weiß

Oberfläche

eben

Produkt

Außenecke, Eckformstück, Innenecke, Radial-Leisten

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

30,00 - 60,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

119,00 - 244,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

I, II, IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Alb, unglasiert, DIN EN 14411 Alb