ALUJET Difujet BLU Schalungsbahn

ALUJET

Eigenschaften

Belastbarkeit

trittfest

Produkt

Dachbahnen, Dichtungsbahnen

Werkstoff

Polyolefin (PO)

Breite (mm)

1.500,00 - 3.000,00

Länge (mm)

50.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

E

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Gewicht (kg/m²)

0,15

sd-Wert (m)

0,02

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 90,00