ALUJET Rainguard Dampfsperre

ALUJET

Eigenschaften

Ausführung

Rolle

Produkt

Dachbahnen, Dichtungsbahnen

Werkstoff

Polypropylen (PP), Vlies

Breite (mm)

375,00 - 1.500,00

Länge (mm)

50.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

E

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

sd-Wert (m)

7,80

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 80,00