ALUJET Rooftop TPU Unterspannbahn

ALUJET

Eigenschaften

GTIN:

4011194061681

HAN:

0126168

Produkt

Dachbahnen, Dichtungsbahnen

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

1.500,00

Länge (mm)

50.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

E

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Gewicht (kg/m²)

0,21

sd-Wert (m)

0,15

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 110,00

Wasserdichtigkeit in (mm)

3000