Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung bezeichnet als ThermoPlan MZ65 im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

August Lücking

Eigenschaften

HAN:

66511

Anwendungsbereich

außen

Druckfestigkeitsklasse

8

Feuerwiderstandsklasse

F 30, REI 30

Format

10 DF

Produkt

Mauerziegel

Breite (mm)

300,00

Höhe (mm)

249,00

Länge (mm)

248,00

Brandverhalten

A1

Zulassungs-/Prüfzeugnis-Nr

Z-17.1-1086

Druckfestigkeit (N/mm²)

2,20

Gewicht (kg)

10,30

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,55

U-Wert (W/(m²K))

0,21

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,07

Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ)

5-10