Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit Stoßfugenverzahnung - bezeichnet als Planschallschutzziegel HLZ B 20-1,4 - im Dünnbettverfahren

August Lücking

Eigenschaften

HAN:

02620

Anwendungsbereich

innen

Druckfestigkeitsklasse

20

Feuerwiderstandsklasse

EI 180, F 120, F 180, F 90, R 120, REI 90, REI-M 90

Format

10 DF

Produkt

Mauerziegel

Breite (mm)

240,00

Höhe (mm)

249,00

Länge (mm)

308,00

Brandverhalten

A1

Zulassungs-/Prüfzeugnis-Nr

Z-17.1-913

Druckfestigkeit (N/mm²)

6,30

Gewicht (kg)

25,70

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

1,40

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,58

Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ)

5-10