Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit Stoßfugenverzahnung - bezeichnet als ThermoPlan T14 HLZ - im Dünnbettverfahren als deckelndes Mörtelband

August Lücking

Eigenschaften

HAN:

03650

Anwendungsbereich

außen

Druckfestigkeitsklasse

12

Format

10 DF

Produkt

Mauerziegel

Breite (mm)

240,00

Höhe (mm)

249,00

Länge (mm)

307,00

Brandverhalten

A1

Zulassungs-/Prüfzeugnis-Nr

Z-17.1-1131

Druckfestigkeit (N/mm²)

3,40

Gewicht (kg)

12,90

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,70

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,14

Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ)

5-10