Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit Stoßfugenverzahnung - bezeichnet als ThermoPlan T18 HLZ - im Dünnbettverfahren

August Lücking

Eigenschaften

HAN:

03609

Anwendungsbereich

außen

Druckfestigkeitsklasse

12

Feuerwiderstandsklasse

F 60, REI 60

Format

9 DF

Produkt

Mauerziegel

Breite (mm)

175,00

Höhe (mm)

249,00

Länge (mm)

372,00

Brandverhalten

A1

Zulassungs-/Prüfzeugnis-Nr

Z-17.1-887

Druckfestigkeit (N/mm²)

4,70

Gewicht (kg)

13,00

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

0,80

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,18

Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ)

5-10