Baumit Zementestrich SchnellEstrich Rapido 1-Tag

Baumit

Eigenschaften

GTIN:

4005893191794

HAN:

543001

Anwendung

außen, innen

Anwendung Estrich

konventionell

Produkt

Schnellestrich

Werkstoff

Zement

Biegezugfestigkeitsklasse Estrich

F6

Brandverhalten

A1fl

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Druckfestigkeitsklasse Estrich

CT-C35

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Verlegereife

nach 1 Tag

Begehbar nach (h)

3,00

Biegezugfestigkeit (N/mm²)

6,00

Druckfestigkeit (N/mm²)

35,00

Korngröße (mm)

0,00 - 8,00

Lagerfähigkeit in Monaten

6,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 30,00

Verarbeitungszeit (min)

30,00 - 45,00