FireStop 035 26 cm

Baumit

Eigenschaften

GTIN:

4005893026485

HAN:

2001586

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

WAP

Ausführung

Platte

Werkstoff

Steinwolle

Breite (mm)

200,00

Länge (mm)

1.200,00

Stärke (mm)

260,00

Befestigung

dübeln, kleben

Brandverhalten

A1

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Kaschierung

beidseitig

Wärmeleitfähigkeitsstufe

035

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Haftbeschichtung

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,04

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

1,00 - 2,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,01