KellerTherm DP 035 Vlies MW (G+H) 18 cm

Baumit

Eigenschaften

GTIN:

4005893189852

HAN:

2001418

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DI

Ausführung

Platte

Werkstoff

Steinwolle

Breite (mm)

594,00

Länge (mm)

1.194,00

Stärke (mm)

180,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

A1

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Kaschierung

einseitig

Wärmeleitfähigkeitsstufe

035

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Glasvlies

Zugfestigkeitsstufe

zg - geringe Zugfestigkeit

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,04

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

1,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,00