MineralTherm Echt Light 035 24 cm

Baumit

Eigenschaften

GTIN:

4005893193712

HAN:

2001224

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DI, WAP

Ausführung

Platte

Farbton

grau

Werkstoff

Steinwolle

Breite (mm)

400,00

Länge (mm)

1.200,00

Stärke (mm)

240,00

Befestigung

dübeln, kleben

Brandverhalten

A1

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Kaschierung

beidseitig

Wärmeleitfähigkeitsstufe

035

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Haftbeschichtung

Zugfestigkeitsstufe

zh - hohe Zugfestigkeit

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,04

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

1,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,01