MineralTherm Light plus 035 / BB 24 cm

Baumit

Eigenschaften

GTIN:

4005893188152

HAN:

2001968

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DI, WAP, WI

Ausführung

Platte

Farbton

grau

Werkstoff

Steinwolle

Breite (mm)

400,00

Länge (mm)

1.200,00

Stärke (mm)

240,00

Befestigung

dübeln, kleben

Brandverhalten

A1

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Kaschierung

beidseitig

Wärmeleitfähigkeitsstufe

035

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Haftbeschichtung

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,04

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

1,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,01