SchnellEstrich Rapido Elastic A (10-l-Kanis

Baumit

Eigenschaften

GTIN:

4005893191817

HAN:

890138

Anwendung

außen, innen

Produkt

Schnellestrich

Werkstoff

Zement

Biegezugfestigkeitsklasse Estrich

F10

Brandverhalten

A1fl

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Druckfestigkeitsklasse Estrich

CT-C50

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Verlegereife

nach 1 Tag

Begehbar nach (h)

4,00

Biegezugfestigkeit (N/mm²)

10,00

Druckfestigkeit (N/mm²)

50,00

Lagerfähigkeit in Monaten

6,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

30,00