BIRCOdicht 300, Rinnen ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

470,00 - 970,00

Höhe (mm)

475,00 - 575,00

Länge (mm)

1.015,00 - 2.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

300,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Aufbauvarianten nach Kundenwunsch, PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung, Bauhöhe und Schenkelhöhe können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, Aufbauvarianten nach Kundenwunsch, PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung

Auf Anfrage möglich

PP-Auskleidung, Sonderlängen oder PP-Auskleidung