BIRCOlight triloc 200 Steg-Guss Abdeckung Schlitzweite 93/17,5 mm l/b/h 500/250/20 mm Kl. D400 schwarz tauchl...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084272081

HAN:

2021274

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Stegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

250,00

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400

Nennweite DN

200,00