BIRCOmassiv 170, Rinnen

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Stahlbeton

Breite (mm)

570,00

Einbaubreite (mm)

610,00

Höhe (mm)

500,00 - 600,00

Länge (mm)

1.500,00 - 3.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

150,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Stahlbewerter hochfester Beton C 60/75, BIRCOhyperbel-Bauform, durchgehende beidseitige Aufschwemmsicherung, einsehbare Dichtungsfuge, Verschiebesicherung der Abdeckung

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Z-74.4-182