BIRCOsolid 200, Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

550,00

Höhe (mm)

980,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

200,00

Zusatzinformationen

1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss - Ablauf mittig, PEHD-Rohrstutzen für Rohranschluss DN 200, ohne Geruchsverschluss, feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge, einsehbare Dichtungsfuge, integrierte Versetzhülsen RD 16, nachweisliche Alkaliunempfindlichkeit nach DIN 1045-2, 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss - Ablauf mittig, PEHD-Rohrstutzen DA 225 x 13,4 - SDR 17, ohne Geruchsverschluss, feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge, einsehbare Dichtungsfuge, integrierte Versetzhülsen RD 16, nachweisliche Alkaliunempfindlichkeit nach DIN 1045-2

Einbaubreite (mm)

585