
Braas ClimaComfortPur Platte 140 mm 2385x1185mm Einbaumass

BMI Deutschland BRAAS

Eigenschaften



GTIN:

4015506354577

HAN:

03001525

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAD

Werkstoff

Phenolharz, Resolharz

Breite (mm)

1.200,00

Länge (mm)

2.400,00

Stärke (mm)

140,00

Kaschierung

unkaschiert

Wärmeleitfähigkeitsstufe

021

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,02