Brillux EPS Montagequader

Brillux

Eigenschaften

Farbton

weiß

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Breite (mm)

100,00

Länge (mm)

100,00 - 150,00

Brandverhalten

B2

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,05

Ausführung

formgeschäumter Montagequader aus EPS-Hartschaum

Anwendungsbereich

Montage von leichten und nicht beweglichen Bauteilen wie z. B. Rohrschellen/Rückhaltern mit Holzgewinde/Kleiderbügelträgern/etc., ab einer Dämmstoffdicke ≥ 60 mm

Beständigkeit

druckbeständig, fäulnisresistent