Brillux EPS Prime Bossenplatte

Brillux

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

WAP

Ausführung

Platte

Farbton

grau

Werkstoff

Hartschaum

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

1.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

B1, B2

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Kantenausführung

gerade

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

20,00 - 70,00

Anwendungsgebiet

Im Systemaufbau zugelassene Dämmplatte für den Einsatz im Brillux WDV-System EPS Prime.

Anwendungsgebiete Wärmedämmstoff (weitere)

Zur optischen Aufwertung und architektonischen Gestaltung der Fassadenflächen.

Nutausbildung

Trapeznut schmal, 3/2 cm breit, 1.5 cm tief, Trapeznut breit, 3.5/2 cm breit, 1.5 cm tief, Dreiecksnut schmal, 3/0 cm breit, 1.5 cm tief

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

≥ 100 kPa nach DIN EN 1607