Brillux PUR Smart Dämmplatte

Brillux

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

WAP

Ausführung

Platte

Farbton

weiß

Werkstoff

Hartschaum

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

1.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

B1, B2

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Kantenausführung

gerade

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,02 - 0,03

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,02 - 0,03

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

50,00 - 100,00

Oberfläche

vliesfrei

Anwendungsgebiet

Im Systemaufbau zugelassene Dämmplatte für den Einsatz im Brillux WDV-System PUR Smart.

Anwendungsgebiete Wärmedämmstoff (weitere)

Auch geeignet für den Einsatz im Sockelbereich einschließlich der Einbindung ins Erdreich.

Schadstoffe

säurefrei, formaldehydfrei

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

≥ 100 kPa nach DIN EN 1607