Brillux Silicon Fassadenfarbe

Brillux

Eigenschaften

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte, weiß

Oberfläche

matt

Werkstoff

Acrylat

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

wasserverdünnbar

Dichte (kg/m³)

1.500,00

Trocknungszeit (min)

720,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00

Ausführung

erhöht zusätzlich die Wärmedämmung, umweltschonend, haftfest, mikroporös, nicht Film bildend, auch als „ProtectQualität“, auch im SolReflex System mit spezieller TSR-Formel, verhindert übermäßige Aufheizung der Oberfläche

Anwendungsbereich

alle tragfähigen mineralischen Untergründen, Kalksandsteinmauerwerk, Silikat- und Mineralfarbenbeschichtungen, Faserzement, matten Dispersionsfarben, organisch gebundenen Putzen, auf Flächen mit lang anhaltender Feuchtebelastung, sowie an hoch wärmegedämmten Fassaden Silicon-Fassadenfarbe 918 als „Protect-Qualität“ einsetzen

Beständigkeit

unverseifbar, hohe Schutzfunktion gegen aggressive Luftschadstoffe, sehr gute Kreidungsresistenz

Werkstoffbasis

Siliconharz-Emulsion in Kombination mit Acrylat-Copolymer-Dispersion

Eigenschaften

spannungsarm | photokatalytisch wirksam | schnelltrocknend | wetterbeständig

Klasse der Wasserdampfdurchlässigkeit

Klasse I

Klasse des Wasseraufnahmekoeffizienten

Klasse III

Wasseraufnahmekoeffizient w-Wert (kg/(m²⋅h^0.5))

< 0.05

Wasserdampfdurchlässigkeit Sd (H2O) (m)

< 0.03