Kellerdecken-Dämmplatte 3647 - Hartschaum EPS 035 DI 80mm

Brillux

Eigenschaften

HAN:

3647.0080.0

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DI

Ausführung

Platte

Farbton

weiß

Oberfläche

strukturiert

Werkstoff

Hartschaum

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Befestigung

dübeln, kleben

Brandverhalten

E

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Kantenausführung

gefast, Nut und Feder

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,04

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

30,00 - 70,00

Anwendungsgebiet

Kellerdecken auf der Kaltseite

Nutzmaße (mm)

487 x 487

Schadstoffe

HBCD-frei, toxikologisch unbedenklich