Mineral-Leichtputz G 3679 - 25 kg weiß

Brillux

Eigenschaften

HAN:

3679.0025.95

Farbton

weiß

Brandverhalten

A2-s1, d0

Diffusionsfähigkeit

diffusionsfähig

Trocknungszeit [h] (h)

72,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 30,00

Ausführung

mineralischer Glattputz aus genormten mineralischen Bindemitteln, mineralischen Leichtzuschlägen und organischen Vergütungen, filzbar,  äußerst wasserdampfdiffusionsfähig, sehr haftfest, frei strukturierbar

Anwendungsbereich

zur Erzielung dekorativer und mineralischer Oberflächen im Brillux WDVS, einsetzbar als Glattputz oder leicht strukturierter Modellierputz

Werkstoffbasis

Hydraulisch genormte Bindemittel und Kaliwasserglas

Haftfestigkeit

≥ 0.08 Mpa

Wärmeleitfähigkeit (λ10 dry mat) für P = 50% in [W/(m*K)

≤ 0.18

Wärmeleitfähigkeit (λ10 dry mat) für P = 90% in [W/(m*K)

≤ 0.20