Mineral-Leichtputz KR K5 3632

Brillux

Eigenschaften

Farbton

weiß

Brandverhalten

A2-s1, d0

Trocknungszeit [h] (h)

120,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 30,00

Werkstoffbasis

Hydraulische Bindemittel und Kaliwasserglas

Wasserdampfdurchlässigkeit

μ < 20

Haftzugfestigkeit

≥ 0.08 MPa (FP A, B oder C)

Körnung

K5

Wärmeleitfähigkeit (λ10 dry mat) für P = 50% in [W/(m*K)

≤ 0,45

Wärmeleitfähigkeit (λ10 dry mat) für P = 90% in [W/(m*K)

≤ 0.49

Struktur

Kratzputz-Struktur

Wärmeleitfähigkeit (λ10 dry mat) in [W/(m*K)

0.29