Caparol Capatect Mineral-Leichtputz

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz

Eigenschaften

HAN:

6108

Anwendung Putze

Oberputz

Farbton

weiß

Werkstoff

Mineralische Werkstoffe, Silikat

Brandverhalten

A2-s1, d0

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

wasserverdünnbar

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Korngröße (mm)

1,00 - 5,00